Альпийские гранулы

Alpine Drill Beads

Alpine Drill Beads (Альпийские гранулы) представляют собой сферические гранулы из сополимера и пластика. Они действуют как механическое смазочное средство. Гранулы сохраняют свою форму до температуры в 450 градусов Фаренгейта, они не абразивны и имеют предел прочности до 16 000 psi. Их можно сравнить с системами водных, нефтяных или синтетических растворов. За счет своей прочности они значительно снижают износ обсадных труб, уменьшают момент вращения, силу затяжек и снижают риск дифференциального прихвата в выработанных пластах с пониженным давлением.

Основные физические свойства

Внешний вид	прозрачные белые гранулы

Относительная плотность	1.10-1.13

Прочность на сжатие	16 000 psi

Растворимость в воде	не растворяется

Применение

Альпийские гранулы предназначены для использования в условиях, когда необходимо отрегулировать момент вращения, когда возникают затяжки, происходит износ обсадной колонны  или возникает вероятность дифференциального прихвата. Как правило, этот компонент используется в сложных скважинах с большим искривлением, где высока вероятность большого момента вращения или прихвата.

Первоначальная концентрация этого компонента варьируется в пределах 2-6 фунтов на баррель (5,6 – 17 кг/м3). Эта концентрация может изменяться в зависимости от скорости момента вращения и от степени прихвата при производстве буровых работ. После обработки интервала необходимо вытеснить этот продукт из пласта или из фильтрата.

В скважинах, где необходимо поддерживать вращение внутри обсадной колонны в течении длительного промежутка времени, альпийские гранулы позволяют значительно уменьшить износ обсадной трубы, что в свою очередь снижает риск нарушения герметичности колонны.

Гранулы также можно закачивать в открытый ствол для проведения каротажей, а также для спуска обсадной колонны. В этих случаях концентрация должна составлять 8-12 фунтов на баррель (22,8 – 34,2 кг/м3).

Альпийские гранулы выпускаются в крупных и мелких гранулах (от 180 до 900 микрон).

#### Технический бюллетень

Преимущества

- Снижает трение

- Значительно уменьшает износ обсадной колонны

- Уменьшает момент вращения и силу прихвата

- Снижает риск дифференциального прихвата

- Может использоваться в любых буровых растворах

- Не абразивен.

Ограничения

- Прочность на сжатие – 16 000 psi. Деформированные гранулы следует заменять.

- Стандартная система очистки буровых растворов выкидывает гранулы из раствора.

Токсичность и обращение

Данные биологических анализов могут быть предоставлены по требованию.

Следует обращаться как с промышленным химреагентом, применять защитное оборудование и соблюдать меры предосторожности в соответствии с требованиями «Сертификата безопасности материала».

Упаковка и хранение

Альпийские гранулы поставляются в многослойных бумажных мешках 50 фунтов (22.7 кг).

Хранить в сухом месте. Не хранить рядом с источниками нагревания или зажигания. Предотвращать пылеобразование.

This information is supplied solely for informational purposes and M-I SWACO makes no guarantees

or warranties, either expressed or implied, with respect to the accuracy and use of this data.

All product warranties and guarantees shall be governed by the Standard Terms of Sale.

© 2004 M-I L.L.C.  All rights reserved.

* Mark of M-I L.L.C.

Rev 01: Kretsoul Mar 05

P.O. Box 42842

Houston, Texas 77242-2842

Tel:  281·561·1300

Fax:  281·561·1441

www.miswaco.com

E-mail:  questions@miswaco.com